附件2：

1项汽车行业标准修改单

QC/T 741-2014

《车用超级电容器》

第1号修改单（报批稿）

将6.3.9.3条中的：

“b）对电容器模块充电至其电压达到额定电压的2倍或者过充量达到实际放电容量的100%停止充电；”改为：

“b）对电容器模块充电至其电压达到额定电压的1.5倍或者过充量达到实际放电容量的100%停止充电；”